# Technisches Merkblatt

DUOPLAST® U231/U241/U251/U261

2K-PUR Decklack

Produktsortiment

Duoplast U231	Matt
Duoplast U241	Seidenmatt
Duoplast U251	Seidenglänzend
Duoplast U261	Glänzend

Produktebeschreibung

Hochwertiger, 2-Komponenten Decklack mit mattem Oberflächen-aspekt speziell für die Lackierung von anspruchsvollen Objekten entwickelt. Sehr gute chemische und mechanische Eigenschaften. Beständig gegen Handschweiss, verdünnte Säuren und Chemikalien. Gute Lichtechtheit, durch die matte Oberfläche bedingt wetter-beständig. Der ausgehärtete Anstrichfilm ist zähelastisch, abriebfest, schmutzabweisend und pflegeleicht.

Anwendungsbereiche

Deckanstrich für hochwertige Erzeugnisse der Kunststoff- und metallverarbeitenden Industrie, die den höchsten Anforderungen genügen müssen, wie z.B. Maschinenteile, Gehäuse, Badezimmer-einrichtungen, Büromöbel, TV- und Hifi-Geräte, Autozubehör, Autobestandteile.

Verarbeitung und Verdünnung

Konventionelles Spritzen

Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5 °C.

Metallindustrie:	Verdünner V2

Kunststoffindustrie:	Verdünner V101 oder V102

| Applikationsart | Verdünnung | Düse | Druck |
| --- | --- | --- | --- |
| Konventionel. Spritzen | mit 20 - 25 % V2, V101, V102 auf 25 - 30“ DIN 4 | 1.2 - 1.5 mm | 3 - 4 bar |
| Elektrostatisch Spritzen | mit 20 - 25 % V2 auf 25 - 30“ DIN 4 | je nach Anlage |  |
| Airless | bis ca. 7 % V2 | schmal 211 mittel 411 breit 611 |  |

Kunststoff:

Trennmittel sind mit geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen. Hochwertige Oberflächen mit Bilacryl PU C160 vorlackieren.

PVC unbedingt mit Verdünner V102 abwaschen. Für die PVC-Lackierung ist Duoplast mit Verdünner V102 zu verdünnen.

Überlackierbar mit dem jeweiligen Duoplast nach 6 Std. bei 20 °C. Eine Wartezeit bis zur vollständigen Aushärtung (über 4 Tage) bedingt ein Anschleifen.

Besondere Hinweise

Härter H3 ist feuchtigkeitsempfindlich.

Unsere Angaben basieren auf einer Trockenschichtdicke von ca. 
40 µm Normalklima 23/50. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf dem allgemeinen Stand der Technik und richten sich an Fachpersonal. Abweichungen vom empfohlenen Verarbeitungsablauf sowie von den angegebenen Umwelt-bedingungen können das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Unsere Garantie erstreckt sich alleine auf die Qualität des gelieferten Materials. Für die Verarbeitung übernehmen wir keine Verantwortung. Wir empfehlen im Zweifelsfall unseren Technischen Dienst anzufragen. Unsere Produkte werden weiterentwickelt. Beachten Sie daher das Datum des Merkblattes und verlangen Sie die neueste Ausgabe.

Sicherheitsmassnahmen

Duoplast enthält Lösemittel und ist brennbar, deshalb vor Hitze schützen und von offenem Feuer fernhalten. Es ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Das Sicherheits-datenblatt sowie die allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten.

Technische Daten

| Bindemittelbasis | 2-Komponenten Polyurethan |
| --- | --- |
| Glanzgrad | matt bis glänzend |
| Farbton | Farbkarten RAL, NCS oder Vorlage |
| ### Untergrund | 2-Komponenten Grundierungen, z.B.: - Biladur EP C90 - Duopol Steelguard C80 - Bilacryl PU C160 - Amerlock 400 AL + Color Ferner Kunststoffe wie PUR-Hartschaum, Epoxid, Polyester, PVC sowie vorbehandel- tes Polyethylen oder Polypropylen. Trennmittel sind unbedingt zu entfernen. Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. |
| Verdünner | V101, V102, V2 (Die Verwendung eines fremden Verdünners kann zu Störungen und qualitativen Einbussen führen.) |
| Verpackung | U231 – U251: Stamm: 5 / 10 / 20 kg Einweggebinde Härter: 1 / 2 / 4 kg Einweggebinde U261: Stamm: 4 / 8 / 20 kg Einweggebinde Härter: 1 / 2 / 5 kg Einweggebinde |
| Lagerstabilität | Stammkomponente 12 Monate, Härter 6 Monate in ungeöffneten Original- gebinden bei 20 °C. |
| Entsorgung | Anbruchmengen (Reste) und über- lagertes Material als Sonderabfall der Giftsammelstelle zurückgeben, VeVa-Code 08 01 11. |

| Komponenten Härter | 2 H3 |  |
| --- | --- | --- |
| Mischungsverhältnis | U231 – U251 U261 | 5 : 1 Gew.-Teile 4 : 1 Gew.-Teile |
| Topfzeit | U231 – U241 ca. 8 Std. bei 20 °C U251 – U261 ca. 6 Std. bei 20 °C |  |
| Trocknung (23 °C) | U231 – U241 Staubtrocken Griffest Transportfähig U251 – U261 Staubtrocken Griffest Transportfähig | ca. 50 Min. ca. 7 Std. ca. 24 Std. ca. 30 Min. ca. 7 Std. ca. 24 Std. |
| Forcierte Trocknung | Die Trocknungszeiten sind von den Schicht- dicken, Untergrund- und Lufttemperaturen abhängig. möglich, z.B. 30 Min. @ 80 °C |  |

| Festkörper Gew.-% Volumenfestkörper Dichte (20 °C) | ca. 67 % ca. 57 % ca. 1,25 kg/l | Mischung, weiss |
| --- | --- | --- |
| Empfohlene Trockenschichtdicke Theoretischer Verbrauch | 40 µm bei 40 µm ca. 90 g/m² |  |

|  | Duoplast | H3 | V101 | ## V102 | ## V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOC Wert | 34 – 40 % | 27,5 % | 100 % | 100 % | 100 % |

(ersetzt Version 06.19)		01.20